中频电炉操作规程

- 中频电炉具有高效，节能，启停迅速，使用方便等优点，但合理使用与维护是中频电源安全运行的保障，作为棒料透热用电源，负载较重，正确使用与合理维护极其重要。

- 操作工在开启电炉前，必须带绝缘手套，以避免触电事故发生

- 开机前；先用洁净干燥压缩空气清理炉内杂质〔主要为氧化皮〕此项操作最好将导轨取出后进行；检查炉芯是否有裂纹现象，如有请及时修补，然后接通冷却水系统，检查压力表是否在0.08——0.14的压力位置，，各回水支路是否畅通，如有堵塞或水流不通现象，严禁开机。

- 启动过程；，合上大闸开关，把功率电位器旋钮逆时针关到底，按动主电合闸按钮，再按中频启动按钮，再慢慢的顺时针旋转功率电位器，启动成功有中频叫声。关机过程；请先把功率电位器逆时针关到底，禁止在大电流的情况下关机，再按中频停止按钮。

- 注意事项；观察直流电流表和中频电压表，如果中频电压调到600V，直流电流表应到120A---200A,如果电流偏大请立即关机,检查故障,

- 操作工在换炉芯時必须旋紧螺栓，避免虚连引起打火故障。严格按照以上操作，

山东冠县顺源电炉有限公司